- APP改性沥青防水卷材施工方案

- 一、编制依据：

- 1．施工依据：根据国家《屋面工程施工技术规范》GB50207-2002中4.7.4—4.7.9中高分子防水卷材施工方法执行；

- 2．主材料符合GB18243-2000标准

- 二、施工步骤

- 1. 地下室做法

- 1.1  施工范围：所有地下室

- 2. 材料选用要求及检测人屋面

- 2.1  APP改性沥青防水卷材

- 2.2  汽油、液化气及密封膏。

- APP改性沥青防水卷材应按照下表进行选用：

APP 改性沥青防水卷材选用规格

| 厚度（ｍｍ） | 宽度（ｍｍ） | 每卷长度（ｍ） |
| --- | --- | --- |
| 3.0mm | 1000 | 10 .0 |

允许偏差：厚度为-10%---+15%之间；宽度为＞-1%；长度正常；

2.2.1 材料进场及检测

进场产品应附有产品使用说明书;

进场材料必须附有出厂合格证和产品检测报告;

3. 屋面施工方法

本方案主要针对防水施工进行编制，其余找平层及保温层可参考有关规范和操作规程进行施工。

3.1  基层

针对本工地现有情况，需将原有防水层上的绿豆砂铲除，清扫干净后，对女儿墙局部脱壳的，用水泥砂浆抹平，待干燥后，进行下一道工序施工。

3.1.1平整度要求

钢筋混凝土屋面或细石混凝土找平层屋面，均要求表面坚固密实、光滑平整、均匀一致，表面不得出现酥松、毛刺、起砂、爆皮等现象。

3.1.2细部构造做法

对于混凝土女儿墙、立墙设备墩等突出屋面结构与屋面的连接处以及落水口、天沟等阴阳角转交处，均应做成圆弧和馒头墩，圆弧或八字角半径在100mm左右，馒头墩直径不小于150mm。

3.1.3基层含水率控制

在涂刷基层处理剂前，应检查基层的含水率是否与大气的湿度相平衡，如湿度过高，应静止晾干后才能进行防水施工。

检验基层干燥程度的简易方法是：将1m2大小的卷材平坦无折皱地平放基层上，卷材四周应压实，静置3—4h后掀起观察，在基层的覆盖部位及卷材底面未见水纹或水珠，即可铺贴防水层。

3.1.4基层处理

在防水层施工前，应将基层表面的凸起物、砂浆疙瘩等异物铲除掉，并将灰尘、沙砾、浮土等杂物清扫干净。清扫工作要彻底，否则影响粘结力，或凸起物容易损坏防水。对于阴阳角、管道根、水落口等细部构造部位，更应认真清理干净，如发现油污、铁锈等影响粘结的污垢，要用砂纸、钢丝刷或溶剂清除，在铺设细部构造部位的附加层前，最好再临时清扫一遍。

3.5  施工工艺

3.5.1工艺流程

清理基层→增强层处理→铺设卷材→卷材接缝焊结→卷材密封处理→淋水或蓄水试验→施工保护层

3.5.2 细部构造做法（增强层处理）

在铺设屋面防水卷材前，应对干燥、平整、干净、并已涂刷基层处理剂的找平层各个细部构造、节点防水部位（天沟、落水口、管道根部、女儿墙、立墙的屋面阴阳角部位）用卷材先铺贴一层进行加强处理，然后才能铺贴防水层，防水层施工至末尾还应该做收头处理。

针对天沟做卷材时可加铺卷材一道，（附加层宽度80cm-100cm）。

女儿墙及立墙的阴阳角部位应铺贴附加卷材，附加卷材的宽度不应该小于400mm（每侧不小于200mm）。附加卷材应横向铺贴，尽量减少接头，搭接的宽度不应小于100mm。

3.5.3 防水卷材铺贴方向

一般情况在屋面坡度小于15%时卷材应平行于屋脊方向铺贴，屋面坡度大于15%时宜垂直于屋脊方向铺贴。

3.5.4防水卷材粘贴方法

根据设计屋面做法及经济方面考虑，改性沥青柔性卷材宜采用满铺法施工。但对于天沟、女儿墙等部位和基层转处，距屋面周边不小于800mm范围内应进行满铺。

3.5.5 防水卷材的铺贴

防水卷材铺贴前应弹出基准线，基准线应从屋面最低处弹起，然后根据卷材的搭接宽度和卷材规格大小，弹出每一块卷材的位置，以保证卷材的搭接宽度和细部构造处理的合理性。

采用满铺法，先把防水卷材退在基面上，按施工程序连续进行滚铺防水卷材至四道为一分段，然后进行复卷定位；用喷灯燃具热熔卷材，热熔时温度应控制使卷材表面融化但不流淌为宜，然后一边烧熔卷材一边向前滚铺；防水卷材铺贴必须要自然、平整，绝不可用力猛拉或不平衡拉力于任何角度，位市卷材搭接宽度相等，在距卷材边沿（50-100mm）处用色弹线作为第一卷与 第二卷搭接的正确位置（卷材搭接宽度为长短边均为80mm），然后重复做第三、第四步继续完成整个铺设工序；对卷材搭接部位和上述女儿墙立面用喷灯热熔焊接密封，卷材铺贴必须按标高由低向高顺序进行，一般情况在找坡度1%-5%之间应采取平行于屋脊的常规法进行铺设防水卷材；对立墙、女儿墙卷材的收头处及突出屋结构式的管道根、排气管、设备墩等重点部位必须做最后压固、密实处理；待防水层分段全部施工完毕后，应作全面质量检查，对有机械性损坏或粘贴不良处，应及时修补处理，如有损坏可用比原破损处大100mm卷材修补。

在卷材在女儿墙收头处应预留收槽口，卷材应铺贴至收槽口内，高度达到不低于收槽口的50%，然后用密封材料在收口处涂刷密封。

4．施工注意事项

具体施工时应按照本方案进行施工，其余未详尽部分，应严格参照规范和设计标准进行施工。

四：工程质量控制及要求

1．严格质量管理体系，工人持证进场施工并按操作规范进行施工，严禁违章作业，服从工地领导的统一指挥，做好文明施工，保证工程质量；

2．对施工材料的质量严格把关，材料进入施工现场必须向甲方出具合格证；

3．防水卷材的表面和女儿墙收头处、管道根部等细部应达到平整，不得有开口、翘边、开裂、空鼓现象存在；

4．阴阳角、施工缝等特殊部位的加强层应跨中线两边不少于100mm，复盖层必须按规范达标；

5．淋水检查试验，对有条件部位进行淋水检验，观察24小时，室内以无渗漏为合格。

五：安全措施

1．建立健全各层次的质量、安全保障体系，并由领导挂帅责任到人，严格执行三检制。

2．保证施工安全措施，工人进入施工现场前必须进行安全教育，应配戴安全帽和劳防用品才能进场施工，严禁高空抛物和违章作业及施工员违章指挥。

3．在垂直运输上料时，卷扬机必须有专业人员操作，未经准许不得私自作业。

4．在施工用电和夜间照明时必须安全用电，不得私自乱接、拉电线，同时把防火防盗工作及时落实到班组和责任人，确保工程施工安全顺利进行。

5．施工时，需备二只以上消防灭火器，放在附近，以防万一。

六：环保措施

1、严格按照ISO14001-2004环境管理体系要求对施工过程进行控制。

2、边角料、包装物应分类存放，统一回收处理。

3、严禁使用非环保产品。

4、严格管理液化气的使用，确保无泄漏和险情事故发生。