JS聚合物防水涂料施工方案

1、基层处理：施工表面必须干燥；对施工表面的浮灰、杂质、油污必须清理干净，对凸凹量超过基准面±10mm的凸起坑洼和疏松、蜂窝部位用纳米硅抗渗堵漏剂或水泥修补平整。

2、取甲乙两组分施工前现场混合，充分搅拌至没有粉质颗粒后使用，并在1小时内用完。施工时沿裂缝方向涂刷二遍，第一遍用料1kg/㎡，第二遍用料2kg/㎡。第一遍涂刷时要用力来回搓，确保涂料与基层粘接良好且无气泡，尽量使涂料渗入缝隙内；第二遍涂刷时要轻按刷子，确保涂膜有一定厚度。沿缝涂刷宽度不小于0.2ｍ，保证涂膜与基层有一定的结合面，减少涂膜起层的可能性。

3、涂膜干燥后在表面涂刷一层附加玻璃丝布的JS防水乳胶或水泥砂桨保护层。对于直接铺设地板砖的地面可不用保护层，但要注意施工时勿破坏防水涂膜。

4、屋面伸缩缝施工时应首先清理干净预留槽内浮尘垃圾，然后在槽内浇注调配好的本涂料，厚度不小于10mm；干燥固化后用聚合物砂浆封闭伸缩缝即可。

5、屋面落水管及卫生间管道口密封时应将管道周围开环形槽，然后在干净的槽内浇注本涂料不小于10mm厚，干燥固化后用“纳米硅抗渗堵漏剂”封闭即可。

卫生间防水施工方案

一、  工程概况防水建筑面积为m2，卫生间需做防水层，应楼宇负责单位要求，通用型防水涂料作为该楼宇卫生间的防水材料。

二、  材料特性

采用通用型防水涂料—双组份，更胜于传统意义上的刚性防水材料，具有一定的柔韧性，能够覆盖发丝般的裂缝（小于0.4毫米），抵御轻微的震荡。

其粉料由优质的水泥细沙及独特的非常活跃的高分子聚合物组成，溶液与粉料按一定比例混合后，极大地改善浆料的粘结力、保水性、柔韧性，且防止潮气、盐份对饰面的污染。

1．渗透结晶型的防水材料，区别于传统的防水材料，以憎水性硅氧结构聚合物为主要成分，配以具极强渗透性的溶剂为载体，其活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹，并因强烈的化学变化，与底材融为一体形成一层结晶致密的防水层，阻挡了水的通过，达到整体性的防水的目的。

2．属改性水泥基材料，无论平面或立面，与基材有优异的粘结力及良好的抗垂直蠕变性;

3．用于迎水面或背水面防水，在高水压的情况下，其防水功效不变。

4．永久性防水，耐腐蚀、耐老化、耐候性能优异；

5．良好的透汽性，保持基体干爽；

6．无毒无害、环保型产品。

7．施工方法容易，可在潮湿基面上施工；工期短，短时间内即可抵受较高的水压力；

8．浆料干固后无须再作砂浆保护层即可直接进行覆盖工序，降低成本；

三、  基面处理

1．基面应结实平整、干净、无灰尘、无油污、无混凝土脱模剂及杂物；

2．对于有油污的基面应进行擦洗，再用清水冲洗干净。

3．对于空鼓、松脱基面、尖锐凸出物都应铲除及用聚合物水泥砂浆进行修补。

4．阴阳角处建议做成圆角或棱角。

5．基面若有缺陷或裂漏现象，必须进行处理合格后方可进行防水层施工。

四、  施工流程

基面找平→清理基面→湿润基面→涂刷第一通用防水涂料→涂刷第二道K11通用防水涂料→节点涂刷两道柔韧防水涂料→质量验收→覆盖层施工

五、 施工操作

1．在干燥基面上施工防水涂料前应先湿润基面至无明水为准，若基面潮湿但无明水可直接施工。

2．先将通用防水浆料乳液倒入拌料桶中，然后再将粉剂倒入，充分搅拌至均匀、无料粒糊状，静置十分钟后再搅拌一下，效果更佳。

3．用毛刷或滚刷直接将胶浆涂刷在基面上，待第一层完全干透后（约2~4小时），再涂刷第二遍，两遍的涂刷方向应交错。

4．通用防水层约24小时干固后，应在所有的墙角或管口边涂刷两道K11柔韧防水涂料，其搭接宽度不小于10cm。

5．在操作进程中应保持间断性搅拌以防止胶浆沉淀。

6．待防水层完全干固后，方可在其上面做砂浆保护层或其它覆盖层。

六、 施工注意事项

1．禁止在5℃以下或下雨的情况下施工。

2．若在特别潮湿又通风的环境中施工，应采用通风设备加快防水涂料成膜，以免影响防水层质量；

3．切忌将已干结的砂胶浆加水混合后再用；

4．节点处理按有关规范要求进行，建议加一层玻璃纤维网；

5．浆料涂后24小时内，需防止人行走。

6．已完成的防水层在没有做保护层之前，不得有铁器、钢钉、钢筋、脚手架等棱角重物在防水层上施工或堆放，以免破坏防水层；

7．防水层完全干固后，方可做其它覆盖层；

8．  本产品含有水泥，有皮肤过敏的人士，请做好防护措施如戴手套等；