CPS反应粘结型湿铺防水卷材施工常见问题及注意事项

一、CPS反应粘结型湿铺防水卷材施工常见问题：

| 步骤 | 质量要求 | 出现问题 | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清理基层 | 平整误差不超过5㎜，无起砂现象，保持湿润,无灰尘及尖锐凸出物。 | 1.有砂眼孔洞，平整度太差。 2.基面干燥。 | 1.用水泥砂浆修补平整基面及砂眼孔洞。 2.基层表面浇水淋湿数遍，浇湿润为准。 |
| 细部处理 | 阴阳角、下水口等做加强特殊处理。 | 1.卷材加强层未伸入管壁。 2.湿铺法卷材与管壁粘结不牢固。 | 1.用干棉纱清理擦拭干净管壁灰尘污渍，在管道四周砂浆面涂刷冷底油。 |
| 涂刮水泥素浆 | 最薄处不低于1.5mm，最厚处不大于10mm，均匀、平整，调成腻子状。 | 1.涂刮不均匀，不平整，出现小凹凸坑状。 2.水泥素浆涂刮上去立即干燥。 | 1. 基层多次浇水淋湿。 2. 水泥素浆涂刮后，用橡胶板来回滚压基本平整。 3. 适当调配聚合物建筑胶的用量。 |
| 铺贴卷材 | 平整不起皱，搭接宽度为 8㎝，不起泡，不空鼓。 | 1.大面积出现空鼓、起泡。 2.搭接不够，水泥素浆厚度不够。 3.阴阳角空鼓。 4.粘结不牢固。 | 1.采用刮板二次赶压，完全排出卷材底部空气。 2.施工好的防水层在两天内应防止暴晒，用遮阳布或其他物品遮盖。 3.适当加厚搭接处水泥素浆厚度。 4.阴阳角水泥素浆适当加厚，以2～3㎜厚为宜。 5.卷材底部粘接面涂刮水泥素浆均匀。 6.铺贴好的防水层在48小时内禁止踩踏。 |

二、CPS反应粘结型湿铺防水卷材施工注意事项：

1、CPS预铺/湿铺防水卷材铺贴时，在卷材收口处应回刮水泥素浆做为密封材料，以防止立墙收头处水份过快散失。

2、相邻两排卷材的短边接头应相互错开300mm幅宽以上，以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。

3、防水层施工完毕后应尽快组织验收，及时隐蔽，不宜长时间暴晒。当卷材在立面施工且片幅较大时，可在边角部位辅以适当的固定措施。

4、 在施工中卷材部位受到污染，可用干净的湿布清洁卷材等。

5、 叠层铺贴的各层卷材，在天沟与屋面的交接处，应采用叉接法搭接，搭接缝应错开；搭接缝宜留在屋面或天沟侧面，不宜留在沟底。

6、严禁在雪天施工；五级风及其以上时不得施工；环境温度低于5℃时不宜施工。若施工中途下雨、下雪，应做好已铺卷材周边的防护工作。

7、防水层在未做保护层前，不得在防水层上进行其他施工作业或直接堆放物品。

8、CPS预铺/湿铺防水卷材防水层采用冷作业施工，材料进入工作面后若动用明火（如有钢筋焊接所产生的火星等），则卷材面需设临时保护措施。

9、卷材铺设完成后，要注意后续的保护，钢筋笼要本着轻放的原则，不能在防水层上拖动，以避免对防水层的破坏。

10、 绑扎钢筋过程中，如钢筋移动需要使用撬棍时应在其下设木垫板临时保护，以尽量避免破坏防水卷材。

11、 使用喷枪前，检查液化气钢瓶开关及喷枪开关等各个环节的气密性，经检查确认完好后再点喷枪。喷枪点火时，喷枪开关不得旋到最大状态，应在点燃后缓缓调节，点燃喷枪不准对人或堆放卷材处，以免烫伤或着火。

12、 施工人员应身着工作服，戴好防护用具，如安全带、安全帽、防护眼镜和防护手套。

13、 现场施工人员必须穿软平底鞋，不得穿戴钉鞋，以免损伤卷材和影响表面施工质量。

金雨伞CPS反应粘湖北服务商

武汉中联兴邦建筑材料有限公司

服务电话：027-83413989、83668688