纤胎沥青瓦施工工艺

1.设计要点:

1.1.玻纤胎沥青瓦作为防水层，该材料是以玻纤毡为胎体，经过浸涂优质石油沥青后，一面覆盖彩色矿物粒料，另一面撒以隔离材料而制成的新型瓦状屋面防水片材。它具有良好的防水、装饰功能，是目前国内广泛应用于坡屋面的新型防水材料；

1.2.屋面构造层次：

玻纤胎沥青瓦作防水层的屋面，其坡度应不小于20度。基本构造为：结构层、找平层、防水层（玻纤胎沥青瓦）。

1.3.结构层：

结构层必须满足强度、刚度和变形的使用要求，可采用钢筋混凝土结构；或木结构。

1.4.找平层：

在钢筋混凝土结构层上做找平层，可采用20mm厚，1:2.5水泥砂浆找平；

1.5.防水层：

当屋面坡度小于20度时，不宜采用玻纤胎沥青瓦作为防水层，应另做防水层。玻纤胎沥青瓦在面层铺贴只宜作为屋面装饰使用；采用玻纤胎沥青瓦作为防水层，在铺贴前应涂刷一遍改性聚氯乙烯油胶。

- 2、材料选用及物理性能指标

2.1玻纤胎沥青瓦,1000mm×333mm；

2.2.其它辅助材料。

3.施工流程：

3.1.玻纤胎沥青瓦施工准备：

防水层基层应牢固平整，用2m直尺检查，最大间隙不应大于5mm，且间隙应平缓。施工前，水泥砂浆找平层应干燥，表面清洁;

3.2.玻纤胎沥青瓦的铺设：

3.2.1. 铺设层面弹线

为了确保产品铺设整齐，符合要求，在铺设前应在被铺设层面上弹线，垂直方向的中心线与屋脊垂直，并处于屋面中心，垂直方向的每一条线之间的距离，三垂片型为167mm，四垂片型为125mm，第一条水平线要弹在距离檐口333mm处，其他水平线之间的间隔为142mm，在实际施工时，可作少量调整，但间距不能大于142mm，每一张玻纤胎沥青瓦顶部要同所弹的水平线吻合，侧边与垂直线吻合。

3.2.2. 铺设初始层

在第一层玻纤胎沥青瓦铺设前，先要铺设初始层（檐口处应设置檐口滴板），初始层瓦由彩色沥青去掉瓦裙切割而成，初始层沿屋面的坡底处直接铺设，有粘结胶的面朝上，并偏向檐口处，与屋面接触的面涂抹改性聚氯乙烯油胶，并用屋面钉固定在屋面上。铺设时，初始层应伸出檐口10mm，然后，以初始层为基础，依次向上铺设各层玻纤胎沥青瓦直至屋脊。相邻两层玻纤胎沥青瓦瓦槽应均匀错开，每层玻纤胎沥青瓦均需用屋面钉固定在屋面上，在一般情况下，三垂片型用四个钉，四垂片型用五个钉。

3.2.3. 在屋面山墙、女儿墙及突出屋面烟囱等阴角处理

在屋面山墙、女儿墙及突出屋面的烟囱等形成的阴角处，在铺钉玻纤胎沥青瓦前，需在阴角两侧铺设防水卷材，其宽度为每侧不小于250mm。山墙泛水玻纤胎沥青瓦收头处，采用金属压条钉压固定，压条上口采用密封材料封口。

3.2.4 天沟防水

天沟防水应首先在天沟处铺垫一层为800mm以上的改性沥青防水卷材,在此基础上再铺设玻纤胎沥青瓦。天沟玻纤胎沥青瓦的铺设可采用单边搭接方式，先从坡度较小或排水量最少的屋面开始施工，起始屋面每层最后一张玻纤胎沥青瓦至少延伸过天沟至相邻屋面300mm，采用修剪相邻瓦片方式使拼接缝落在天沟线之外，将玻纤胎沥青瓦按紧在天沟中，再用钉子固定。

3.2.5 伸出屋面的通风管道，管道周围的找平层

.对于伸出屋面的通风管道，管道周围的找平层应做成圆锥台，管道和找平层间应留凹槽，并嵌填密封材料，管道四周增设附加层，并用合成高分子材料做成泛水圈，包在管道外壁粘合，泛水圈上口用金属箍紧，管道与泛水圈之间增设密封材料密封。

3.2.6.脊瓦的裁切：

脊瓦应顺着最大频率风向搭接，并应充分搭盖住两坡面沥青瓦，搭接宽度不宜小于100mm。第一张脊瓦应从斜屋脊的底部或平屋脊的背风端起铺，脊瓦需沿中心线全长对折，铺设时，脊瓦两边各钉一个钉子固定在两侧坡屋面上，钉位应距离侧边25mm，紧挨自粘胶的地方，且被第二张脊瓦所覆盖。

3.2.7. 屋面与垂直墙的交接

对于屋面与垂直墙的交接，也可采用踏步泛水，在两面交接处先装上边长为200mm×200mm弯折成直角的金属泛水，100mm搭接在屋面玻纤胎沥青瓦初始层上并固定，另外100mm铺贴到墙面，然后外铺第一层玻纤胎沥青瓦，正好将其屋面部分全部覆盖，接着在铺第二层金属泛水及第二层玻纤胎沥青瓦，依次类推。

- 4.施工工期

严格按照要求执行，施工进度必须保证施工工期，雨天或特殊天气相应顺延。

5.检验及验收

5.1.玻纤胎沥青瓦的材料性能应符合行业标准“GB/T20472-2006”的要求；

5.2.玻纤胎沥青瓦施工前应对防水基层，穿出屋面的管道等前道工序进行验收；

5.3.屋面竣工后，不得有渗漏现象，瓦片排列整齐、平直，不得有残留瓦片；

5.4.固定钉必须钉平、钉牢，严禁钉帽外漏玻纤胎沥青瓦表面。

1 )  沥青瓦施工流程
　　对木屋顶，施工流程为：安装木屋架及檩条 铺设屋面板（标准规格的结构胶和板） 分层铺贴改性沥青瓦。
　　对钢筋混凝土结构屋面，其施工流程为：钢筋混凝土屋面板 30mm
　　水泥砂浆找平层 分层铺贴改性沥青瓦。

2 ) 沥青瓦的施工工艺
　　(1) 初始层的施工：沥青瓦的初始层是用沥青瓦切割而成的，去掉它的外露面后留下的部分，即搭接部分。初始层是沿着屋面的坡底处直接铺设在屋面上的，它通过填充第一层沥青瓦装饰缝和瓦间接缝来保护屋面。把初始层铺在屋面上，有粘结胶的面朝上，初始层通过沥青胶粘接在屋面上。第一张沥青瓦应去掉一部分，接下来用整张沥青瓦往下铺设，在墙边端部或檐口处，与初始层一样要伸出5-10mm，在二端部分距底边50.8mm 和距侧边25.4mm 的地方分别用一个钉子固定住,然后在这二个钉子之间沿水平方向均匀的设置2 个钉子,一般整张单片瓦需要用4 个钉子固定。正确的钉子固定方式对于屋面的良好的性能非常关键。在安装中要使钉子应垂直钉入，且钉帽与瓦齐平，防止斜定与沉钉破坏瓦面而导致渗漏。钉子固定的数量取决于瓦的种类和屋面的坡度，屋面坡度大于60 度或大风地区需要额外加钉子与胶水。 注意钉子不能刺破自粘胶层，只有在这层沥青瓦是设置在自粘胶层上。（注：每张初始层沥青瓦下面应涂抹沥青胶。）
　　(2) 第一层的施工：按顺序依次铺设沥青瓦，沿着山墙边和檐口要确保第一层沥青瓦同初始层沥青瓦的边缘对齐，沥青瓦应紧密的连接在一起，但相互不能产生挤压，按照前面所述的固定方法固定住沥青瓦。

工具有：保险带、带起子的钢锤、工具带子、平底胶鞋、油灰刀、钢尺、汽油喷灯（热熔用）、剪刀、卷尺、裁纸刀、弹线盒、直角尺、橡胶垫。

1、为了确保产品铺设整齐，符合要求，在铺设前应在被铺层上弹线。垂直方向的中心线与到脊垂直，并处于屋面中心，垂直方向的每一条线之间的距离，三垂片型为167mm，四垂片型为125mm。第一条水平线要弹在距离檐口333mm处，其他水平弹线之间的间隔为142mm，在实际施工时，可作少量调整，但间距不能大于142mm，每一张彩色沥青瓦顶部要同所弹的水平线吻合。 

2、在第一层彩色沥青毡瓦铺设前，先要铺设初始层（檐口处应设置檐口滴板）。初始层瓦由彩色沥青油毡瓦去掉瓦裙切割而成，初始层尚屋面的坡底处直接铺设，有粘接胶的一面朝上，并偏向檐口处，与屋面接触的面涂抹沥青胶，并用屋面钉固定在屋面上。 

3、在屋面山墙、女儿墙及突出屋面的烟筒等形成的阴角处，在铺钉彩色沥青瓦油毡瓦前，需在阴角两侧铺设防水卷材。防水卷材宽度为每侧不小于250mm。山墙泛水彩色沥青油毡瓦收头处，采用金属压条固定，压条上口采用密封材料封口。 

4、天沟防水应首先在天沟处铺垫一层宽度为800mm以上的改性沥青防水卷材，在此基础上再铺设彩色沥青油毡瓦。

5、对于屋面与垂直墙的交接，也可采用踏步泛水。防水卷材在两面交接处先装边长为200mm×200mm弯折成直角的金属泛水，100mm搭接在屋面彩色沥青油毡瓦初始层上并固定，另外100mm铺贴到墙面，然后外铺第一屋彩色沥青油毡瓦，正好将其屋面部分全部覆盖，接着再铺第二层金属泛水及第二屋彩色沥青油毡瓦，依次类推，在垂直墙面上再用长200mm，500mm宽的一边伸入墙体并用沥青胶或水泥沙浆密封。 

6、对于设有老虎窗的坡屋面，老虎窗屋面与主屋面交接缝右采用单边搭接天沟方法铺设；老虎窗四周墙面与主屋面交接处可用前述的踏步泛水及金属泛水或女儿墙泛水方法铺设。 

7、对于伸出屋面的污水管和通风管道，管道周围的找平层应做成圆锥台。管道和找平层间应留凹槽，并嵌填密封材料，管道四周增设附加层，并用合成高分子材料做成泛水圈，包在管道外壁粘合，泛水圈上口用金属箍箍紧，管道与泛水圈之间用密封材料密封。 

8、脊瓦的裁切。脊瓦也可用三垂片型彩色沥青油毡瓦裁切而成，脊瓦应顺着最大频率风向搭接，并应充分搭盖住两坡面沥青油毡瓦，搭接宽度不宜小于100mm。

玻纤胎沥青瓦作为防水层，该材料是以玻纤毡为胎体，经过浸涂优质石油沥青后，一面覆盖彩色矿物粒料，另一面撒以隔离材料而制成的新型瓦状屋面防水片材。它具有良好的防水、装饰功能，是目前国内广泛应用于坡屋面的新型防水材料；

1.2.屋面构造层次：
玻纤胎沥青瓦作防水层的屋面，其坡度应不小于20度。基本构造为：结构层、找平层、防水层（玻纤胎沥青瓦）。
1.3.结构层：
结构层必须满足强度、刚度和变形的使用要求，可采用钢筋混凝土结构；或木结构。
1.4.找平层：
在钢筋混凝土结构层上做找平层，可采用20mm厚，1:2.5水泥砂浆找平；
1.5.防水层：
当屋面坡度小于20度时，不宜采用玻纤胎沥青瓦作为防水层，应另做防水层。玻纤胎沥青瓦在面层铺贴只宜作为屋面装饰使用；采用玻纤胎沥青瓦作为防水层，在铺贴前应涂刷一遍改性聚氯乙烯油胶。

3.1.玻纤胎沥青瓦施工准备：
防水层基层应牢固平整，用2m直尺检查，最大间隙不应大于5mm，且间隙应平........
3.2.玻纤胎沥青瓦的铺设：
3.2.1. 铺设层面弹线
3.2.2. 铺设初始层
在第一层玻纤胎沥青瓦铺设前，先要铺设初始层（檐口处应设置檐口滴板），初始层瓦由彩色沥青去掉瓦裙切割而成，初始层沿屋面的坡底处直接铺设，有粘结胶的面朝上，并偏向檐口处，与屋面接触的面涂抹改性聚氯乙烯油胶，并用屋面钉固定在屋面上。铺设时，初始层应伸出檐口10mm，然后，以初始层为基础，
........
3.2.3. 在屋面山墙、女儿墙及突出屋面烟囱等阴角处理
3.2.4 天沟防水
3.2.5 伸出屋面的通风管道，管道周围的找平层
3.2.6.脊瓦的裁切
3.2.7. 屋面与垂直墙的交接
对于屋面与垂直墙的交接，也可采用踏步泛水，在两面交接处先装上边长为200mm×200mm弯折成直角的金属泛水，100mm搭接在屋面玻纤胎沥青瓦初始层上