TPM反应粘湿铺防水卷材

施工工艺

辽宁东禹防水材料有限公司

TPM反应粘湿铺防水卷材

施工工艺

一、编制依据：

### 屋面工程技术规范GB 50345-2012

### 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2017)

3.湿铺防水卷材国家标准（GBT 35467-2017）

- 反应粘防水卷材施工方法

- 1、施工步骤

辊压排气

防水层养护

基层清理

节点处理

配制水泥凝胶

卷材铺贴

- 施工基面及节点处理

- 基层表面应坚实、平整、干净、并充分湿润无积水。进入施工现场，首先进行基层和节点部位检查，若发现基层有鼓泡、分层、起皮、蜂窝、麻面的必须凿除重新进行修补；阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧形，阴角最小半径50mm，阳角最小半径20mm；然后将基层表面的凸起物、砂浆疙瘩等异物铲除掉；节点部位可用吹风机辅助清理；若基面较干燥，须洒水充分润湿，有明水和积水的要及时扫除，各种预埋件已安装并固定完毕，如管道、排水口等。

3、TPM反应粘防水卷材铺贴施工

（1）基层清理：要求坚实、洁净、充分湿润，无积水；

（2）配制水泥凝胶：采用铁桶或塑料桶，参照水泥;水=2:1的比例，配制相应数量的水泥凝胶。先按比例将水倒入原已备好的拌浆桶，再将水泥放入水中，浸泡15～20分钟并充分浸透后，把桶面多余的水倒掉；然后加入水泥用量的5%～8%聚合物建筑胶（保水剂），用电动搅拌机进行搅拌，搅拌时间5分钟以上。

（3）刮涂水泥凝胶：

在卷材表面涂刷水泥凝胶料：将卷材展开撕掉隔离膜后，摊铺在平整干净的基层上，用长把辊刷蘸取专用水泥凝胶料，均匀涂刷在卷材表面上，涂刷时不得漏涂，也不得堆积，且不能往返多次涂刷。

在基层表面涂刷水泥凝胶料：在卷材表面涂刷胶粘剂的同时，用长把辊刷蘸取水泥凝胶料，均匀涂刷在基层处理剂已经处理好的基层表面上，涂胶后静置20-40min左右，待指干基本粘时，即可进行卷材铺贴施工。

（4）防水卷材铺贴：根据卷材的配置方案，先弹出基准线。第一种方法是将卷材沿长边方向对折成二分之一幅宽卷材，涂胶面相背；然后将待铺卷材首对准已铺卷材短边搭接基准线，待铺卷材长边对准已铺卷材长边搭接基准线；贴压完毕后，将另一半展铺并用压辊将卷材滚压粘牢。第二种方法是将已涂胶粘剂的卷材卷成圆筒形，然后在圆筒形卷材的中心插入一根￠30mm×1500mm的铁管，由两人分别手持铁管的两端，并使卷材的一端固定在预定部位，再沿基准线展铺卷材，使卷材松弛地铺贴在基层表面上。在铺贴卷材的过程中，不允许拉伸卷材，也不得有皱折现象存在。

（5）防水卷材辊压排气：防水卷材基本铺设完毕后，用橡胶辊子将防水卷材按卷材宽度方向辊压，将卷材和基层间的残余气体排出，以保证卷材和基层间粘贴紧密。

（6）节点及搭接处理：卷材长、短边均留出80mm空白的卷材搭接边，用卷材搭接胶粘剂对搭接边作粘结处理。而涂布于卷材的搭接胶粘剂不具有可立即粘结凝固的性能，需静置20-40min待基本干燥，用手指试压无粘感时方可进行贴压粘结。这样，必须先将搭接卷材的覆盖边作临时固定，即在搭接街头部位每隔1m左右涂刷少许基层胶粘剂，待指触基本不粘时，再将接头部位的卷材翻开临时粘结固定用油漆刷均匀涂刷在翻开的卷材接头的两个粘结面上，涂胶凝料一般以0.5kg/㎡左右为宜。涂胶凝料20-40min，指触基本不粘时，即可一边粘合一边驱除接缝中的空气，粘合后再用手持压辊滚压一遍。在接缝的边缘用密封材料封严。

（7）防水层的养护：防水卷材全部施工完毕后，设置隔离带或防护栏，禁止在防水层上人员、机械行走和材料堆放。以阻止对防水卷材的松动或破坏。待24-48小时后，组织有关人员对防水工程进行质量验收。

三、施工注意事项:

1、卷材进工地施工前禁止太阳暴晒，以免温度过高隔离膜难撕开；当因温度过高导致隔离膜难撕开时，在隔离膜面淋冷水降温后撕开；

2、干燥剂面、太阳暴晒施工时。水泥凝胶需加入保水剂，确保水泥充分水化反应达到足够强度。

3、待水泥凝胶完全凝固后方可进行后续施工；

注释：此施工方案是公司依据在正常施工环境下的施工工艺，仅供参考。