TPS反应粘防水卷材

地下室防水施工方案

# 第一部分、编制依据

- 《地下工程防水技术规范》GB 50108—2008

- 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208—2011

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2013

- 《预铺/湿铺防水卷材》GB/T23457-2009

- 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009

# 第二部分、使用材料及施工做法

## 1、使用材料

“东禹牌”TPS反应粘防水卷材

## 2、产品优势

1、能跟水泥浆反应粘结，长在一起，形成一层牢固不可逆的界面密封反应层，起到涂料和卷材防水的双重功效，能杜绝窜水现象发生；

2、兼具SBS、自粘卷材耐高低温、蠕变抗裂、抗老化等优异性能；

3、采用湿铺法在潮湿环境下施工，适应赶工期的需要。

## 3、产品粘结特点

“东禹牌”TPS反应粘防水卷材，其最独特的功能是与现浇混凝土或水泥凝胶发生化学交联反应，通过物理和化学交联的协同作用牢固地粘结到混凝土上。因此和常规卷材相比，在与混凝土基面粘结方面它具有更独特的优势：

# 第三部分、地下室湿铺法施工工艺

## 3.1  施工准备

1、技术准备

①对进场的工人进行安全“三级”教育和详细的口头、书面技术交底；

②确定主要材料的进场日期。

2、材料准备：主材--- “东禹牌”TPS反应粘高分子湿铺防水卷材

辅材---P.O 32.5普通硅酸盐水泥

3、工具的准备：

扫帚、水管、塑料桶、电动搅拌器、壁纸刀、卷尺、辊子刮板、刷子等有关工具

4、基层要求：

基层表面应坚实、平整、干净、并充分湿润无积水。基层已符合以下条件，并办理验收、工作面移交手续：

- 各种预埋件已安装并固定完毕。

- 清除基层表面杂物、油污、浮砂，凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净，清扫工作必须在施工中随时进行，并修补平整表面。尤其铲除排水口、管壁上的水泥砂浆等附着物。

- 水平构件的阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧角，阴角最小半径50mm，阳角最小半径20mm。

- 基面若有明水，扫除即可施工。

## 3.2、工艺流程

机具准备

材料准备

基层清理、润湿

节点密封、加强处理

定位弹线试铺

配制水泥凝胶

“东禹牌”TPS反应粘防水卷材

撕去卷材底部隔离纸

刮涂水泥

凝胶

辊 压

排 气

卷材搭接

收头密封

检查验收

图1-1  “东禹牌”TPS反应粘防水卷材湿铺法铺贴操作工艺流程

## 3.3、施工工艺

1、基层清理，润湿

基层清理、润湿：用扫帚、铁铲等工具将基层表面的灰尘、杂物清理干净，干燥的基面需预先洒水润湿，但不得残留积水。

2、节点密封、加强处理

节点细部处理应按规范要求,对节点部位进行加强处理,如阴阳角、变形缝、后浇带等设加强层处理；

3、定位、弹线、试铺

根据施工现场状况，进行合理定位，确定卷材铺贴方向，在基层上弹好卷材控制线。

4、配制水泥凝胶

水泥凝胶的配制：水泥和水拌合而成，水泥∶水＝100∶40～50公斤(重量比)，所用水泥为P.O 32.5普通硅酸盐水泥，用电动搅拌器搅拌均匀成腻子状即可使用；气温过高（≥30℃）、基面过于干燥时适量添加聚合物建筑胶保水剂充分拌均匀后使用，原则上一小袋胶粉配一袋水泥。

5、大面铺防水卷材

1）、撕去卷材底部隔离纸

卷材试铺后，先将要铺贴的卷材剪好，反铺于基面上。

2）、刮涂水泥凝胶

其厚度视基层平整情况而定（一般1.5～2.5mm厚），铺抹时应注意压实、抹平。在阴角处，应抹成半径为50mm以上的圆角。铺抹水泥凝胶的宽度比卷材的长、短边宜各宽出100～300mm，并在铺抹过程中注意保证平整度，也可将水泥凝胶涂抹在卷材上。

3）、铺贴防水卷材

揭除卷材底部隔离纸，将卷材铺贴在已抹水泥凝胶的基层上，卷材与相邻卷材之间为平行搭接，待长、短边搭接施工时再揭除上下卷材搭接隔离纸。

4）、辊压、排气

待卷材铺贴完成后，用木抹子或橡胶板、辊筒等从中间向两边刮压并排出空气，使卷材充分满粘于基面上。搭接铺贴下一幅卷材时，将位于下层的卷材搭接部位的隔离纸揭起，将上层卷材对准搭接控制线平整粘贴在下层卷材上，刮压摆出空气，充分满粘。（搭接处也抹上水泥凝胶，并回刮封边）

5）、卷材搭接，收头密封

“东禹牌”TPS反应粘在采用湿铺法施工时，将上下卷材的搭接处隔离纸揭除，上下刮涂水泥凝胶搭接在一起，直接用水泥凝胶封口,搭接宽度不小于80mm。最后用水泥凝胶抹平封边。短边搭接时则稍许加热上层卷材粘接面，粘贴在下层交叉膜上，粘贴好后再用水泥凝胶将接缝密封。

北方防水提示：

- 卷材搭接处水泥素浆厚度控制在2mm左右，水泥素浆不宜堆积。

- 相邻两排卷材的短边接头应相互错开1/3幅宽以上，以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。

- 当卷材在立面施工且片幅较大时，可在边角部位辅以适当的固定措施。

- 在施工中卷材部位受到污染，可用干净的湿布清洁卷材等。

- 卷材铺贴施工时，应及时进行卷材检查、清理及修整，铺贴卷材应平整、顺直，搭接尺寸正确，不得有扭曲、皱折。

- 两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于80mm。

6、养护

1）、自检、清理、修整

检查所有卷材面有无撕裂、刺穿、气泡情况，维修时将缺陷部位清理干净，并严格按缺陷部位尺寸重新再铺贴卷材，边缝用密封膏封边处理。

- 卷材防水层的基层应坚实，表面应洁净、平整，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。

2、卷材防水层的搭接缝应粘结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷；

3、防水层的收头应与基层粘结并固定牢固，缝口封严，不得翘边。

4、卷材搭接宽度的允许偏差为±10mm。

2）、成品保护

晾放24小时至48小时（具体时间视环境温度而定，一般情况下，温度愈高所需时间愈短）。

北方防水提示：

- 养护期间注意对卷材的保护，禁止无关人员踩踏及将各种建筑材料（如模板、钢筋、斗车等）堆放于卷材之上。

## 3.4、施工注意事项

1、防水卷材铺贴时，在卷材收口处应回刮水泥凝胶做为密封材料，以防止立墙收头处水份过快散失。

- 相邻两排卷材的短边接头应相互错开300mm幅宽以上，以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。

- 防水层施工完毕后应尽快组织验收，及时隐蔽，不宜长时间暴晒。

- 当卷材在立面施工且片幅较大时，可在边角部位辅以适当的固定措施。

- 在施工中卷材部位受到污染，可用干净的湿布清洁卷材等。

- 严禁在雪天施工；五级风及其以上时不得施工；环境温度低于-5℃时不宜施工。

- 防水层在未做保护层前，不得在防水层上进行其他施工作业或直接堆放物品。

## 3.5、质量验收

1）、主控项目：

  - 卷材防水层所用卷材及其配套材料，必须符合要求。检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和抽样复验报告。

  - 卷材防水层的搭接缝应粘结牢固，密封严密，不得有翘边等缺陷。

  - 节点部位加强处理按规范要求施工。

2）、一般项目：

- 卷材防水层的搭接缝应粘结牢固，密封严密，不得有翘边等缺陷；防水层的收头应与基层粘结并固定牢固，缝口封严，不得翘边。

检验方法：观察检查。

- 卷材的铺贴方向应正确，卷材搭接宽度的允许偏差为－10mm。

检验方法：观察和尺量检查。