高分子防水材料

屋 面 施 工 方 案

一、编制依据:

1、国家《屋面工程质量验收规范》标准GB50207-2002

2、高分子防水材料  第一部分  片材GB18967-2000

二、施工要求：

1、施工准备

1.1、材料选择

根据该工程特点，建议选择我厂生产的高分子防水材料,因这种防水卷材的耐腐蚀性、防水性、防渗性优越，适合用于屋面的防水工程。

2 施工要求

2.1 本规程适用于高分子防水卷材屋面和验收。

2.2高分子防水卷材（以下简称“高分子卷材”）可用于一般工业与民用建筑屋面。

2.3 施工中，除符合本规程要求外，对本规程控未作规定的事项，尚应按现行的其他有关工程及验收规范执行。

2.4 施工前，应对基层进行验收，施工中应根据工程顺序进行分项工程检查，并做好记录，隐蔽工程应经验收后方可继续施工。

2.5 各种材料应具有质量证明文件，施工前必须进行检验，合格后才能进行施工。

2.6 施工必须符合国务院颁发的《建筑安装工程安全规程》和劳动部颁发的《关于防止沥青中毒的办法》，以及其他有关安全防火的专门规定。

3  施工方法

3.1 一般规定

3.1.1 防水层的基层符合下列要求：

3.1.1.1 基层必须牢固，无松动现象。

3.1.1.2 基层表面应抹压平整，其平整度为：用200mm长的直尺检查，基层与直尺的最大空隙不应超过5mm，空隙公允许平缓变化。在基层平整度不符合要求时，应用聚合物水泥浆进行修补（批嵌）。

3.1.1.3 屋面及檐口、檐沟、天沟的基层坡度，必须符合要求，水落口周围应做成略低的凹坑。

3.1.1.4 基层与突出屋面结构（女儿墙、墙、天窗墙、变形缝、管道等）的连接处，以及在基层的转角处（檐口、天沟、斜沟、屋脊等）均应做成半径为100～150mm的圆弧或钝角。

3.2 水泥砂浆找平层，应符合表2的规定；

水泥砂浆找平层的施工标准   表2

| 基 层 种 类 | 厚 度mm | 技 术 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 整体混凝土 | 15～20 | 1：2.5～3（水泥：砂，重量比）， 水泥标号不低于425号，表面光滑， 洒水养护，无起砂现象 |
| 整体或板状材料保温层 | 20～25 |  |
| 装配式混凝土板、松散材料保温层。 | 20～30 |  |

3.2.1 找平层宜留设分格缝，其纵横向的最大间距不宜大于6m，分格缝宽一般为20mm。

3.2.2 必须干燥，简易检验方法为：以不小于1㎡的高分子卷材铺在干净的基层上，2～3h后,被高分子卷材覆盖的基层表面无水印(即与周围基层表面颜色一致,靠基层一侧的高分子卷材应无凝结水)。

3.3  铺贴卷材方法：

3.3.1 铺设高分子卷材，应先做好屋面特殊部位，如水落口、檐口、檐沟、天沟和斜沟等处，并应由屋面最低标高处向上施工。

3.3.2 穿过屋面防水层的管道、设备或预埋件，应在高分子卷材施工前安装好；屋面防水层施工，严禁再在其上凿眼打洞。

3.3.3 需铺设附加层的部位，先铺设宽度为150～200mm的高分子卷材作附加层。

3.3.4 铺设卷材以前,必须将基层扫干净.

3.3.5 边抹含10%～15%的专用胶液水泥素浆，涂层厚1mm，边铺高分子防水材料（聚乙烯丙纶复合防水卷材），压实、排除气泡；其它施工方法与改性沥青防水卷材一致。

3.3.6 搭接宽度：长边应不小于80mm，短边应不小于100mm。在搭接部位不得有气泡、掺入杂物；相邻短边搭接的位置应错开。

3.3.7设有保温层的赋予面基层必须留设分格缝,兼作排气道,缝宽可适当宽(即>20mm),并应与保温层相通，排道应纵横贯通,不得堵塞；相交处应设排气孔，排气孔以不大于有水分渗透出来。

3.3.8当屋面保温层和找平层自然干燥有困难时,应在基层表面喷刷封闭剂,以隔绝基层中水分渗透出来,提高高分子卷材与基层间的粘结性。

3.4 节点、细部构造

3.4.1凡节点构造部位(分格缝处,层面转折处等),应加铺一层高分子卷材作附加层。

3.4.2 高分子卷材的铺贴方向应根据屋面坡度确定。

3.4.3 在垂直面和檐口处宜留凹槽，将高分子卷材端部固定在凹槽内，并用水泥砂浆填嵌，表面用防水涂料或其他材料封严；

3.4.4 在铺贴高分子卷材时，不得污染檐口的外侧和墙面。

3.4.5 屋面与突出屋面墙体的连接处，贴在垂直面上的高分子卷材不宜小于250mm。

3.5 铺贴高分子卷材的环境气候要求:

3.5.1气温不宜低于5℃ ,如必须在负温度下施工时,应采取确保铺贴质量的措施。

3.5.2 雾天气不得施工。

3.5.3 屋面坡度小于15%时,宜垂直于屋脊铺贴。

3.6 安全及注意事项

3.6.1 安全

3.6.1.1 施工人员必须经过培训后方可上岗操作，应全面地掌握应知应会的施工安全技术和质量标准，强化安全与质量意识。

3.6.1.2 现场施工人员必须穿平底鞋，不得穿戴跟、带钉及花纹底皮

鞋，以免损伤卷材和影响工程表面质量。

3.6.1.3 施工人员应穿工作服，戴好防护用具、安全带、安全帽、防护眼镜和防护手套，方可进行施工。

3.6.1.4 施工现场及作业面的周围不准存放易燃易爆物品。

3.6.1.5 高空作业、女儿墙和粘结檐头时，应设1.2米的防护栏、安全网等安全防护措施，设安全监督员。

3.6.1.6 晚间施工照明必须充分，危险区域设置警示灯。

3.6.2 注意事项

3.6.2.1 基面要干燥、清洁，无杂物、无灰尘、平整、无空鼓、无疏松等现象。

3.6.2.2 施工温度必须在5℃以上施工。

3.6.2.3 防水层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。

3.6.2.4 防水层作好验收合格后，及时作保护层。