地下室防水

施工技术方案

辽宁东禹防水材料有限公司

2018年07月05日

目  录

一、编制依据	1

二、推荐防水方案	1

三、防水选材	1

3.3.1产品特点：	1

3.3.2 TPM反应粘防水卷材主要技术指标	2

四、施工工艺	2

4.1地下室防水层做法工序表	3

4.1.1工艺流程	3

4.2施工条件	3

4.2.1施工机具准备	3

4.3 配制水泥凝结浆	4

4.3.1、材料及要求	4

4.4 TPM反应粘防水卷材铺贴	4

4.4.1 卷材选用粘接方法	4

4.4.2施工工具准备	5

4.4.3基层要求	5

4.4.5、弹基准线试铺	5

4.4.6、撕开卷材底部隔离纸	5

4.4.7、刮涂水泥素浆	5

4.4.8、卷材铺贴	6

4.4.9、辊压排气	6

4.4.10、搭接封边、收头密封	6

4.4.11、成品养护及保护	6

地下室顶板防水施工技术方案

- 一、编制依据

1.1《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

1.2《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2016

1.3《预铺/湿铺防水卷材》GB/T23457-2009

- 二、推荐防水方案

- 铺设一道TPM反应粘防水卷材作为防水层。

- 三、防水选材

3.1 防水主材：TPM反应粘防水卷材

3.2 防水辅材：普通硅酸盐水泥。

3.3 材料介绍：TPM反应粘防水卷材是以进口树脂为胎基，与优质的反应型自粘橡胶沥青经特殊工艺复合而成的高性能、冷施工的自粘复合膜防水卷材，具有优异的尺寸稳定性，热稳定性，抗紫外线性能和双向耐撕裂性能。

- 3.3.1产品特点：

1、超长延伸性，可适应沉降变形、易产生振动的建筑防水工程；

2、良好的耐久性。高强度的胎体及特殊配方的自粘胶还赋予卷材优异的耐酸、碱、盐等地下腐蚀性介质的性能，可做到与建筑物等寿命。

3、优异的施工环境宽容性，基面要求低，节省工期 。潮湿甚至未找平基面均可施工，无须底涂，施工自由度高，不受天气影响，雨季施工时，优势更加突出，是保障工期的最强有力的“武器”，可根据环境调整湿铺、预铺工法；

4、具有良好的致密性、耐渗性、耐腐蚀性，非常适合于地下防水工程；

5、7000F树脂胎体强度高，耐施工破坏。该卷材采用高强度高分子膜为胎体材料，其拉伸强度可达400N/50mm，断裂伸长率可超过800%，具有极强的耐冲击破坏强度，可有效抵御施工现场车辆、行人及重物冲击破坏；加之，自粘胶的自愈性（2mm以下的裂缝、孔洞可自愈），赋予卷材防水层良好的抗冲击、抗穿刺破坏能力；

6、材料拉伸强度与延伸性匹配合理，应用性能优于聚酯毡卷材；

7、反应型自粘胶可与防水基面100%粘合，解决“漏点窜水”的难点；

8、具有密封与防水的双重功能，非常适用于非裸露的防水工程；

9、采用“薄层叠防”应用技术，提高了防水等级。

- 3.3.2 TPM反应粘防水卷材主要技术指标

主要技术指标

| 序号 | 项 目 |  |  | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | P |  |  |
|  |  |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |
|  | 拉伸性能 | 拉力（N/50mm） |  | ≥150 | ≥200 |  |
|  |  | 最大拉力时延伸率（% ）.）） |  | ≥30 | ≥150 |  |
| 2 | 撕裂强度（N） |  |  | ≥12 | ≥25 |  |
| 3 | 耐热性 |  |  | 70℃，2h无位移、流淌、滴落 |  |  |
| 4 | 低温柔性（℃） |  |  | -15 |  | -25 |
|  |  |  |  | 无裂纹 |  |  |
| 5 | 不透水性 |  |  | 0.3MPa，120min不透水 |  |  |
| 6 | 卷材与卷材剥离强度（N/mm） |  | 无处理 | ≥1.0 |  |  |
| 7 | 渗油性/张数 |  |  | ≤2 |  |  |
| 8 | 持粘性（min ） |  |  | ≥15 |  |  |
| 9 | 与水泥砂浆剥离强度（N/mm） |  | 无处理 | ≥2.0 |  |  |
| 10 | 与水泥砂浆浸水后剥离强度（N/mm） |  |  | ≥1.5 |  |  |
| 11 | 热稳定性 |  | 外观 | 无起鼓、滑动、流淌 |  |  |
|  |  |  | 尺寸变化（%） | ≤2.0 |  |  |

执行标准:GB/T23457-2009

- 四、施工工艺

| 施工部位 | 工序 | 设计材料 | 施工方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防水层 | 一道 | 水泥凝结浆1.5-2.5mm厚 | 刮涂 |
|  | 一道 | TPM反应粘防水卷材 | 湿铺 |

- 4.1地下室防水层做法工序表

- 4.1.1工艺流程

防水层1（TPM反应粘防水卷材）

基层清理→刮涂水泥凝结浆→弹基准线试铺→撕开卷材底部隔离纸→在卷材下表面刮涂水泥素浆→卷材铺贴→辊压排气→卷材搭接、收头密封→检修→养护

4.2施工条件

- 4.2.1施工机具准备

包括清理基层用工具，卷材铺贴用施工机具和辅助加热专用机具，必须配备的机具。

| 序号 | 机具名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
|  | 吹风机 | 清除基层灰尘 |
|  | 手持压辊 | 卷材使压粘结 |
|  | 手持压轮 | 特殊部位密闭粘合 |
|  | 小平铲 | 清理基层用 |
|  | 扫帚 | 清扫卷层用 |
|  | 卷尺 | 30米长，度量尺寸 |
|  | 盒尺 | 3米长，度量尺寸 |
|  | 剪刀 | 裁剪卷材用 |
|  | 壁纸刀 | 裁剪卷材用 |
|  | 弹线盒 | 弹基准线用 |
|  | 滚动刷或毛刷 | 涂刷密封膏 |
|  | 腻子刀 | 嵌填密封材料 |
|  | 锤子 | 卷材固定封边用 |
|  | 钳子 | 卷材固定封边用 |
|  | 射钉枪 | 卷材固定封边用 |
|  | 刮板 | 卷材固定封边用 |
|  | 毛刷 | 卷材固定封边用 |
|  | 消防器材 | 施工现场消防安全 |
|  | 电动搅拌器 | 配制水泥凝胶 |
|  | 喷枪 | 热溶卷材 |
|  | 软管 | 输气 |
|  | 液化气罐 | 储装液化气 |
|  | 圆角抹子 | 热熔辅助工具 |

- 4.3 配制水泥凝结浆

- 4.3.1、材料及要求

- 1.所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

- 2.水泥凝结浆：

- 配合比为：水：水泥=1:2（重量比）

- 配制方法：先按比例将水倒入准备好的拌制桶中，再将水泥徐徐倒入水中浸泡15-20分钟，使水泥充分浸透，待水面不在冒出气泡时，将多余的水倒掉，然后用搅拌机搅拌，时间约5分钟即可。

- 4.4 TPM反应粘防水卷材铺贴

- 4.4.1 卷材选用粘接方法

湿铺法：是指将用于非外露防水工程的湿铺防水卷材，用水泥凝结浆与基层粘结的施工方法。适用于各类工业与民用建筑的屋面、地下室等防水工程，特别适用于防水等级较高、施工环境较差、潮湿、赶工期的防水工程。

- 4.4.2施工工具准备

基层清理工具：钢丝刷、扫帚、小平铲、锤子等、冲洗水管。

施工工具：铁抹子、电动搅拌器、配料桶、塑料刮板、橡胶压辊、剪刀或裁纸刀、钢卷尺、皮卷尺、墨盒、热风枪或喷枪等。

- 防护工具：工作服、安全帽、橡胶手套、平底橡胶鞋、安全带（绳）等。所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

- 4.4.3基层要求

基层表面应坚实、平整、干净、并充分湿润无积水。进入施工现场，首先进行基层和节点部位检查，若发现基层有鼓泡、分层、起皮、蜂窝、麻面的必须凿除重新进行修补；阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧形，阴角最小半径50mm，阳角最小半径20mm；然后将基层表面的凸起物、砂浆疙瘩等异物铲除掉；节点部位可用吹风机辅助清理；若基面较干燥，须洒水充分润湿，有明水和积水的要及时扫除。

①各种预埋件已安装并固定完毕，如管道、排水口等。

②清除基层表面杂物、油污、砂子，凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净，清扫工作必须在施工中随时进行，并修补平整表面。尤其铲除排水口、管壁上的水泥砂浆等附着物；

③阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧形，阴角最小半径50mm，阳角最小半径20mm。

④基面若有明水，扫除即可施工。

4.4.4、节点密封

如有管根等节点，需进行节点密封处理

- 4.4.5、弹基准线试铺

根据施工现场状况，进行合理定位，确定卷材铺贴方向，在基层上弹好卷材控制线，依循流水方向从低往高进行卷材试铺。

- 4.4.6、撕开卷材底部隔离纸

卷材试铺后，先将要铺贴的卷材剪好，反铺于基面上(即是底部隔离纸朝上)，撕剥去卷材隔离纸。撕剥时，已剥开的隔离纸宜与粘结面保持45～60度的锐角，防止拉断隔离纸，尽量保持在自然松弛状态，但不要有皱折。

- 4.4.7、刮涂水泥素浆

作业面水泥素浆厚度视基层平整情况而定,一般为/1.5～2.5mm，过薄达不到最优粘结效果，过厚则水泥素浆堆积宜开裂。刮涂时应注意压实、抹平。刮涂水泥素浆的宽度比卷材的长、短边宜各宽出100mm，并在刮涂过程中注意保证平整度，

- 4.4.8、卷材铺贴

A、滚铺法：将卷材对准基准线试铺，在约5m长处用裁纸刀将隔离纸轻轻划开，注意不要划伤卷材，将未铺开卷材隔离纸从背面缓缓撕开，同时将未铺开卷材沿基准线慢慢向前推铺。边撕隔离纸边铺贴。铺贴好后再将前面试铺剩余的约5m长卷材卷回，依上述方法粘贴在基层上。

B、抬铺法: 把已剪好的卷材反铺于基面上（即是底部隔离纸朝上），待剥去卷材全部隔离纸后，再将水泥素浆刮涂在卷材粘结面和基面待铺位置，然后分别由两人从卷材的两端配合抬起，翻转和铺贴在待铺位置上。卷材与相邻卷材之间为平行搭接，待长、短边搭接施工时再揭除上下卷材搭接隔离膜。

- 4.4.9、辊压排气

待卷材铺贴完成后，用软橡胶板或辊筒等从中间向卷材搭接方向另一侧刮压并排出空气，使卷材充分满粘于基面上。搭接铺贴下一幅卷材时，将位于下层的卷材搭接部位的隔离纸揭起，将上层卷材对准搭接控制线平整粘贴在下层卷材上，刮压排出空气，充分满粘。

- 4.4.10、搭接封边、收头密封

卷材搭接边施工：按照长边80mm，短边100mm的搭接搭接面积进行搭接，搭接面确定好后，撕去卷材隔离纸，将上下卷材搭接边粘接并压实，相邻两幅卷材的短边搭接缝应错开500mm以上，并在搭接缝处增铺一道TPM反应粘防水卷材进行搭接缝密封，保证防水工程万无一失。

- 4.4.11、成品养护及保护

晾放24小时至48小时（具体时间视环境温度而定，一般情况下，温度愈高所需时间愈短）。高温天气下，如有阳光直射的防水层应防止暴晒，可用遮阳布或其他物品遮盖。