聚氨酯防水涂膜主要施工方案

1、施工准备

1.1材料选择

根据该工程特点，应属于地下工程的防水，建议选择我厂生产的聚氨酯防水涂料，一布二涂或一布四涂；因这种涂料防水性、防渗性优越，适合用于地下的防水工程。

1.2 施工机具

抹子、刷子、壁纸刀、手套、胶鞋等。

2、防水层的基层找平层

2.1 基层找平层应符合设计要求（用水平尺）、拉线和尺检验。

2.2 找平层厚度应在20～30mm（1：2.5～1：3水泥砂浆）体积比。水泥强度等级不低于32.5级。

2.3 基层与突出基面结构的交接处和基层转角处，均应做成圆弧，且整齐平顺。（圆弧半径50～100mm）。

2.4 水泥砂浆找平层应平整、压光、不得有酥松、起砂、起皮等现象。

3、防水层施工工艺

3.1 涂膜应根据防水涂料的品种分层分遍涂布，不得一次涂成。

3.2 应待先涂的涂层干燥成膜后，方可涂后一遍涂料。

3.3 需铺设胎体增强材料时，要按要求长边搭接宽度不应小于50mm，短边搭接宽度不应小于70m。

3.4 采用二层胎体增强材料时，上下层不得相互垂直铺设，搭接缝应错开，

其间距不应小于幅宽的1/3。

3.5 涂膜厚度不小于2～3mm。裂缝大于2mm，应用密封膏嵌平。

3.6立面及各个阴阳角涂膜防水收头，应多遍涂刷，或用密封膏封严。

4、工艺流程

基层处理    涂刷涂料先做附加层    大面积涂刷涂料    铺增强胎体     涂刷涂料    质量验收    作保护层。

5、安全

5.1 施工人员必须经过培训后方可上岗操作，应全面地掌握应知应会的施工安全技术和质量标准，强化安全与质量意识。

5.2 现场施工人员必须穿平底鞋，不得穿戴跟、带钉及花纹底皮鞋，以免损伤卷材和影响工程表面质量。

5.3 施工人员应穿工作服，戴好防护用具、安全带、安全帽、防护眼镜和防护手套，方可进行施工。

5.4 施工现场及作业面，应备有灭火器材和其它相应的灭火措施，地下施工时要注意通风、防霉、防爆。

5.5 施工现场及作业面的周围不准存放易燃易爆物品。

5.6 晚间施工照明必须充分，危险区域设置警示灯。

6、注意事项

6.1 基面要干燥、清洁，无杂物、无灰尘、平整、无空鼓、无疏松等现象。

6.2 施工温度宜在5℃以上施工。

6.3 涂膜防水层应及时作保护层。