目  录

1  编制说明及编制依据	2

1.1 编制说明	2

1.2 编制依据	2

2  材料选用	3

2.1产品简介	3

2.2产品特点	3

2.3适用范围	3

3  改性沥青耐根穿刺防水卷材（化学阻）防水施工	5

3.1 作业条件	5

3.2 工艺流程	5

3.3 基层准备要点	5

3.4 施工步骤及要点	5

3.5 注意事项	7

4  质量评定标准…………………………………………………………………………………………...	14

4.1保证项目	14

4.2 基本项目	14

4.3 允许偏差项目	14

5  成品保护措施	15

6  质量目标及保证措施	16

# 1  编制说明及编制依据

- 1.1 编制说明

本施工方案作为指导施工的技术性文件，编制时对工程的施工工期、质量目标、项目管理架构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机具设备、主要技术措施、安全、文明施工及推广新材料、新技术等诸多因素尽可能做了充分考虑，以期突出其科学性、适用性及针对性。

- 1.2 编制依据

1、建筑工程质量评定标准（GBJ301-88）

2、广东省标准《建筑防水工程技术规范》（DBJ 15-19-97）

3、国家标准《屋面工程技术规范》（GB 50345-2004）

4、国家标准《屋面工程质量验收规范》（GB 50207-2002）

5、国家标准：JC/T1075-2008

6、我公司ISO9001质量管理体系有关文件及我公司的人员、设备、技术能力和施工管理经验。

# 2  材料选用

●“科顺”牌改性沥青耐根穿刺防水卷材（化学阻）

## 2.1产品简介

“科顺”牌改性沥青耐根穿刺防水卷材（化学阻）是以优质沥青添加SBS（苯乙烯、—丁二烯、—苯乙烯）热塑性、弹性体树脂作改性材料，经特殊工艺配制成高聚物改性沥青材料，中置增强胎体、外覆多种表面材料共同构成。产品各项指标符合国家标准GB18242-2008要求，具有较高的抗拉强度和延伸率。弹性好和耐低温是本产品的主要特点。

## 2.2产品特点

1）本卷材用热塑性弹性材料SBS与优质沥青进行高剪切混合而得到的一种相容性混合物，在工程温度下具有高达1500%的伸长率与优良的弹性，并有着-25。C~+105。C温度的适用范围。

2）耐老化、耐水性好，耐腐蚀能力强，阻止植物根穿透，适用面广。

3）施工简单，用热融法施工。

4）可形成高强度防水层，耐撕裂、耐疲劳。

## 2.3适用范围

1）重要防水和一般等级的工业与民用建筑工程的屋面、地下室、卫生间的防水防潮；

2）桥梁、道路、隧道、停车场、游泳池、蓄水池等建筑物的防水；

3）特别适用于结构变形频繁和寒冷地区的建筑物防水；

4）管道、防腐层的保护及包管、防潮。

# 3改性沥青耐根穿刺防水卷材（化学阻）防水施工

- 3.1 作业条件

1、基层水泥砂浆找平层办理验收手续。

2、基层养护满足设计和规范要求。

- 3.2 工艺流程

基层清理—→基层平整度和倒角等修补—→涂刷基层处理剂—→节点部位粘贴SBS附加层定位—→铺贴卷材—→热熔铺贴—→密封胶封搭接缝边—→检查、修整—→保护层施工

- 3.3 基层准备要点

1、基层水泥砂浆必须平整密实。

2、转角处应抹出圆弧（半径50mm）或钝角(50×50)

3、必要时，防水层施工前须对基层含水率进行测试，测试时将一块卷材平坦地铺在基层上，静置3小时后掀开检查，覆盖部位和卷材未见水印即可施工。

4、基面防水层施工前必须将基层上的尘土、沙粒、碎石、杂物、油污和砂浆突起物等清除干净。如施工区域扬尘、风沙较多时，须反复清理。

## 3.4 施工步骤及要点

1、材料检查。卷材（大面积用料和附加层用料）的尺寸外观等必须符合规范和产品说明书要求。

2、卷材铺贴方法：

- 固定端部卷材

a、把成卷的卷材抬至开始铺贴位置，展开卷材1m左右，对好长、短边的搭接缝，把展开的端部卷材由一个人拉起（人站在卷材的正侧面），另一个人持喷枪站在卷材的背面一侧（即待加热底面），慢慢旋开喷枪开关，不能旋开太大，当听到燃料气味喷出的嘶嘶声，即可点燃火焰；再调节开关，使火焰呈蓝色时即可进行操作。

b、先将喷枪火焰对准卷材与基面交接处，同时加热卷材底面粘胶层和基层。此时提卷材端头的工人把卷材稍微前倾，然后慢慢地放下卷材，平铺在规定的基层位置上，再由另一个人用手持压辊排气，使卷材熔粘在基层上。当熔贴卷材的端头只剩下30cm 左右时，应把卷材末端翻放在隔热板上，隔热板的位置放在已熔贴好的卷材上面，最后用喷枪火焰分别加热余下卷材和基层表面，待加热充分后，再提起卷材粘贴于基层上予以固定。

- 卷材大面铺贴

a、将卷材定位好，点燃火焰喷枪烘烤卷材底面与基层的交接处，使卷材底面沥青熔化，边加热边向前滚动卷材，并用压辊滚压，使卷材与基层粘结牢固。

b、卷材施工时，应先对管口部位进行处理，然后由屋面最低标高处向上施工，遵循先节点后大面、先远处后近处的原则。铺贴天沟、檐沟的卷材时，宜顺天沟、檐口方向，减少搭接。

- 注意调节火焰的大小和移动速度，以卷材表面刚刚熔化为好（此时沥青温度在200--230℃之间）。火焰喷枪与卷材的距离在0.5m左右，若火焰太大或距离太近会烤透卷材造成粘连。

- 热熔封边：卷材之间的搭接宽度一般要求在60~80mm。卷材搭接缝处用抹子挑开，用火焰喷枪烘烤卷材搭接处，火焰的方向应与施工人员前进方向相反，随即用抹子将接缝处熔化的沥青抹平。

- 基层必须干净、干燥并涂刷与粘剂材性相容的基层处理剂，卷材配套专用粘结剂，不得错用或混用，涂刷胶粘剂的间隔时间，要受胶粘剂本身性能、气温、湿度影响，要根据试验确定；铺贴卷材切忌拉伸过紧；卷材接缝结合面应清洗干净，控制好粘合间隔时间，排净缝内的空气，辊压粘牢。未端收头及封边处用密封膏处理，以防止卷材端部剥离而渗水。

5）后浇带的施工处理：当卷材铺至后浇带旁边时，先预留一定长度，待后浇带施工完毕后再采用空铺的方法铺盖后浇带。

6）检查、修补。铺好后及时检查和修补其它施工缺陷。

## 3.5 注意事项

1）铺贴卷材时不得松驰，须适当提紧。

2）卷材长边（纵向）搭接宽度80mm；短边（横向）搭接宽度100mm。同一层横向搭接边应错开。

3）卷材大面铺贴完毕，再对搭接及收头部位进行密封处理。

4）接缝热熔粘贴时，挤压力度以热熔胶挤出为准，热熔搭接时后，沿缝应形成一道沥青条。焊接后逐条进行接缝检查。

5）施工现场必须有防火设施。

6）卷材铺贴程序为：先干后湿；先节点、后大面；先远处，后近处。即节点附加层铺贴好后，方可铺贴大面卷材。先做较远的，后做较近的，使操作人员不过多踩踏已完工的卷材。

# 4  质量评定标准

## 4.1 保证项目

1、卷材和粘结材料必须符合设计要求和规范规定。出厂合格证、现场抽样送检报告等合乎要求。

2、回填后防水层无渗漏。

3、卷材施工细部做法必须符合设计要求和规范规定。

## 4.2 基本项目

1、基层质量。基层牢固、表面洁净、转角处呈钝角或圆弧角，满粘部位底涂涂刷均匀，检查隐蔽工程记录。

2、铺贴质量。铺贴方法和搭接、收头符合设计、规范和设计图集，粘结牢固紧密，接缝封严，无破损、断裂、刻痕、砂眼、异状粘结及明显的皱皮、气泡、异状起伏等缺陷。

## 4.3 允许偏差项目

卷材的铺贴搭接宽度允许偏差—10mm。

# 5  成品保护措施

1、防水工程完成后应将施工期间使用的剩余材料工具及其他杂物及时清理干净。

2、防水工程完成后及时组织验收，验收合格后及时进行保护层施工。

3、防水层完成后，严禁与施工无关的人员进入，施工区域应采取必要的、醒目的围护措施（周围提供必要的通道）。

4、保护层施工时严禁使用振捣棒，宜采用平板振捣器，斗车通道必须铺设木板，施工人员必须穿软底鞋，防止硬物对防水层的破坏。

- 6  质量目标及保证措施

1、严格按照操作规程、技术方案施工，对施工过程中出现的技术问题及时处理，严格把好质量关；

2、所有参加防水施工人员必须经过技术培训，操作人员应持证上岗，无证人员不得进行本次防水施工；

3、现场管理人员必需做好每道工序的巡检、抽检。施工现场质安员需严格作好自检工作，工程部应定时派人到现场抽查施工质量，上报抽查结果和现场管理人员的《工程施工日记》。

4、所有进场的防水材料，必须有出厂合格证、现场抽检报告；

5、设专人负责防水卷材施工的技术工作，确保破损或铺贴环节操作质量，发现问题及时处理；

6、施工完的防水层，表面不得有脱落、开裂、起鼓等现象；

7、卷材节点密封严密，做法符合施工组织设计要求；

8、防水工程验收，应按建筑防水技术规程、质量验收规范进行验收，其中“保证项目、检测项目”必须严格按照技术规程要求进行验收。

9、在防水层未做好保护层前，禁止非防水施工人员及有关人员在上面行走和堆放物品。如有损坏应及时通知我公司人员修补。